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Дисперсия поливинилацетатная ДЭ 51/7 С, В
Описание ДЭ 51/7 С, В - дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная, полученная полимеризацией винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида поливинилового спирта, пластифицированная флотореагентом оксаль (Т-92).  

В — высоковязкая, С — средневязкая жидкость с размером частиц 1-3 мкм.

Используется для производства мебельного щита,  склеивания дерева, бумаги, картона, в строительной, полиграфической, обувной, кожевенной промышленности, бытовая химия, производство водно-дисперсионных красок.

Преимущества – обладает бесцветным клеевым швом. Класс стойкости D2 по DIN/ЕN 204.
Основные характеристики
	Наименование показателя
	Норма для марки

	1. Внешний вид дисперсии
	Жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка.

	2. Массовая доля остаточного мономера, % не более 
	0,48

	3. Массовая доля сухого вещества, % 
	51,0 +/-0,5

	4.Показатель концентрации водородных ионов (рН)
	4,5-6

	5. Динамическая вязкость по Brookfield DV-׀׀ + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20°С
	6000 - 30000

	6. Условная вязкость по кружке ВМС, с
	11-120

	7. Осаждения при разбавлении, % не более
	5



	8. Минимальная температура пленкообразования, °С
	10

	9. Предел прочности при отрыве, Н/мм²
	не менее 8


Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºС
 Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.16.52-016-19132655-2023
