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Описание ДФ 51/10 В - дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная, полученная полимеризацией винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида поливинилового спирта, пластифицированная дибутилфталатом.
В — высоковязкая жидкость с размером частиц 1-3 мкм.
Используется для склеивания дерева, бумаги, картона, в производстве упаковок, строительной, полиграфической, текстильной, обувной, кожевенной, деревообрабатывающей промышленности, бытовой химии, производство водно- дисперсионных красок.

Преимущества - обладает бесцветным клеевым швом. Высокая прочность клеевого соединения достигается при работе практически с любыми породами дерева. Класс стойкости D2 по DIN/ЕN 204.
Основные характеристики
	Наименование показателя
	Норма для марки

	1. Внешний вид дисперсии
	Жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков.
Допускается поверхностная пленка.

	2. Массовая доля остаточного мономера, % не более
	0,5

	3. Массовая доля сухого вещества, не менее%
	53

	4. Массовая доля сухого вещества до пластификации, %
	51

	5. Водородный показатель, (рН)
	4,5-6

	6. Динамическая вязкость по Brookfield DV-׀׀ + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºC
	
18000 - 30000

	7.	Условная вязкость по кружке ВМС, с
	41 и более

	8. Осаждения при разбавлении, % не более
	5

	9. Минимальная температура пленкообразования,
°С
	
2-4

	10. Предел прочности при отрыве, Н/мм²
	не менее 8


Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºС
Возможно производство данной марки ПВАД в комплекте с пластификатором в зимний период.

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно
рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.
Продукт соответствует ТУ 20.16.52-016-19132655-2023
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